Производитель: Eastman

Применение: Диатермическое масло-теплоноситель (термомасло) Marlotherm LH применяется в установках непрямой передачи тепла. В состав теплообменных систем обычно входят: термомасляные котлы или печи, теплообменники, реакторы, котлы утилизаторы, насосы и другое оборудование. Marlotherm LH применяется в составе систем подготовки и транспортировки углеводородов, на заводах СПГ и предприятиях химической промышленности.

| Название | Назначение | Температурный диапазон | Тара | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетический высокотемпературный органический теплоноситель (ВОТ) | Применяется в системах теплообмена с повышенными требованиями к низким температурам | От -30°С до 330°С | Бочка 200 кг |  |

Основные преимущества Marlotherm LH/Марлотерм LH

- Обладает хорошей прокачиваемостью при низких температурах

- Не требует предпускового подогрева и электрического обогрева трубопроводов

- Технический контроль состояния (TLC, Total Lifecycle Care)

- Позволяет работать без избыточного давления до 278°С и с небольшим давлением вплоть до 360°С

- Работает в паровой фазе без давления начиная с +278°С

- Сохраняет стабильные характеристики с течением времени

Технические характеристики Marlotherm LH/Марлотерм LH

| Свойства | Методы испытания | Значения |
| --- | --- | --- |
| Состав |  | Бензилтолуол |
| Внешний вид |  | Прозрачная желтая жидкость |
| Рекомендуемая объёмная температура |  | 330°C |
| Максимальная температура для длительного использования |  | 360°C |
| Максимальная температура на плёнке |  | 380°C |
| Кинематическая вязкость при 40°С | ASTM D445 | 2,78 мм²/с (cSt) |
| Плотность при 25°C | ASTM D4052 | 992 кг/м³ |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D92 | 132°C |
| Температура самовоспламенения | DIN 51794 | 510°C |
| Температура застывания | ASTM D97 | -79°C |
| Температура кипения при 1013 мбар |  | 278°C |
| Коэффициент теплового расширения при 200°С |  | 0,000981/°C |
| Содержание влаги | ASTM E203 | < 300 ppm |
| Коррозия меди | ASTM D130 | <<1a |
| Средний молекулярный вес |  | 182,3 |

Компания Eastman (Истман) более 50-ти лет работает на рынке теплоносителей.